Parameters of EN10067:1997 Hot Rolled Bulb Flats

| Nominal Size | Dimensions for |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b (mm) | t (mm) | c (mm) | r (mm) |
| 80×5 80×6 | 80 | 5 6 | 14 | 4 |
| 100×7 100×8 | 100 | 7 8 | 15.5 | 4.5 |
| 120×6 120×7 120×8 | 120 | 6 7 8 | 17 | 5 |
| 140×7 140×8 140×10 | 140 | 7 8 10 | 19 | 5.5 |
| 160×7 160×8 160×9 160×11 | 160 | 7 8 9 11 | 22 | 6 |
| 180×8 180×9 180×10 180×11 | 180 | 8 19 10 11 | 25 | 7 |
| 200×9 200×10 200×11 200×12 | 200 | 9 10 11 12 | 28 | 8 |
| 220×10 220×11 220×12 | 220 | 10 11 12 | 31 | 9 |
| 240×10 240×11 240×12 | 240 | 10 11 12 | 34 | 10 |
| 260×10 260×11 260×12 | 260 | 10 11 12 | 37 | 11 |
| 280×11 280×12 280×13 | 280 | 11 12 13 | 40 | 12 |
| 300×11 300×12 300×13 | 300 | 11 12 13 | 43 | 13 |
| 320×12 320×13 320×14 | 320 | 12 13 14 | 46 | 14 |
| 340×12 340×13 340×14 | 340 | 12 13 14 | 49 | 15 |
| 370×13 370×14 370×15 | 370 | 13 14 15 | 53.5 | 16.5 |
| 400×14 400×15 400×16 | 400 | 14 15 16 | 58 | 18 |
| 430×14 430×15 430×17 430×19 430×20 | 430 | 14 15 17 19 20 | 62.5 | 19.5 |

Tolerance on Dimensions

| Dimensions (mm) |  |  |  | Tolerances (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b |  | t |  |  |  |
| > | ≦ | ≧ | ≦ | for b | for t |
|  | 120 | 5 | 8 | ±1.5 | +0.7 -0.3 |
| 120 | 180 | 7 | 11 | ±2.0 | +1.0 -0.3 |
| 180 | 300 | 9 | 13 | ±3.0 | +1.0 -0.4 |
| 300 | 430 | 12 | 20 | ±4.0 | +1.2 -0.4 |

Maximum value of corner radius r1

| Thickness t (mm) |  | Corner radius r1 max (mm) |
| --- | --- | --- |
| > | ≤ |  |
| 5 9 13 | 5 9 13 20 | 1.5 2 3 4 |

www.hiseamarine.com